科研项目简介登记表

| 项目名称 | 制备新型合成顺丁橡胶（BR9000）抗氧剂XD-1580 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 杜飞 | 职称 | 教授级高工 |
| 联系方式 | 13861135928； Email：dufei1958@126.com |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| 新型抗氧剂XD-1580是双酚类抗氧剂与其它抗氧剂的复配型制剂，该体系具有良好的协同效应，该剂用于合成顺丁橡胶（BR9000）中。 添加抗氧剂XD-1580的顺丁橡胶与传统的抗氧剂264、2246等比较，其氧化诱导期延长两倍多，抗热氧老化性能得到明显的改善，表现为门尼黏度变化率低、凝胶生成率低、且抗变色性能明显提高。 用新型抗氧剂XD-1580取代264，可提高合成顺丁橡胶产品的防老化性能及质量，有效的解决了使用264防老剂，由于环保问题导致国内顺丁橡胶产品的出口受到限制。扩大其制品的使用范围，并有力地参与国际市场同类产品的竞争。 使用新型抗氧剂XD-1580可使我国合成顺丁橡胶添加的抗氧剂提高到一个新的国际水平。 抗氧剂XD-1580是双酚类抗氧剂的混合物，防老化效能高。在聚合物中的添加量0.20～0.25％就可以达到优于添加0.6～0.7％264的防老化效能。 抗氧剂XD-1580在合成顺丁橡胶（BR9000）中使用量，符合美国食品和药品管理局（US Food and Drug Administration）的法定规则（Regulation Number 178.201）。 |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 搪玻璃酯化反应釜、溶剂回收蒸馏釜、玻璃凝器、计量罐、有机溶剂储罐、真空泵机组、真空回转干燥器、粉体混合器等常规化工生产设备。 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |
| 抗氧剂XD-1580产品质量标准 外观：白色结晶粉末； 灰份：≤0.2％； 挥发份：≤0.3％； 溶解度实验：20℃，10克XD-1580/100克正己烷，澄清透明。 生产成本合计：3.8～4.0万元/吨。 产品价格： 6.0～6.5万元/吨） 吨利税： 2.0～2.5万元/吨。 |  |  |  |