科研项目简介登记表

| 项目名称 | 合成新型双酚单丙烯酯类抗氧剂GS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 杜飞 | 职称 | 教授级高工 |
| 联系方式 | 13861135928； Email：dufei1958@126.com |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| 一、简介 本技术确定双酚单丙烯酸酯化合物是2-[1-(2-羟基-3,5-二特戊基苯基)乙撑]-4,6-二特戊基苯基丙烯酸酯，该化合物在国外只有日本住友公司生产，商品名Sumilizer GS。以下简称GS。 GS与GM同是双酚单丙烯酸酯类抗氧剂，但GS是目前双酚单丙烯酸酯类抗氧剂最新一代产品。住友公司90年代开发成功并投入使用。 与GM相比，GS分子中有庞大的叔戊基，使其在聚合物的相容性提高；GS的熔点低不易于在聚合物中结晶，使聚合物不会因喷霜、迁移而损失，在聚合物中的有效活性浓度高。因此，它的防老化性能明显好于GM。另外，开发GS产品的主要目的是在抑制聚合物耐氧化着色方面的需要。 GS和常规受阻酚类抗氧剂配合，用于顺丁橡胶(BR)、丁苯嵌段聚合热塑性弹性体（SBS）、ABS塑料、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料中。 反应过程如下： |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 搪玻璃酯化反应釜、产品洗涤釜、溶剂回收蒸馏釜、玻璃冷凝器、计量罐、有机溶剂储罐、真空泵机组、真空回转干燥器等常规化工生产设备。 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |
| GS产品质量指标 外观：白色结晶； 熔点：116.0～119.0； 挥发份：≤0.30％； 灰份：≤0.2％； 纯度：≥99.0％ 生产成本合计：10.0万元/吨。 产品价格： 16.0～18.0万元/吨） 吨利税： 6.0～8.0万元/吨 |  |  |  |