科研项目简介登记表

| 项目名称 | 节能环保型涂料染色整理一步法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 纪俊玲 | 职称 | 高工 |
| 联系方式 | MT：13606118269 E-mail:jijunling@vip.163.com |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| 采用节能环保型纳米粘合剂可以实现涂料染色整理一步法，具体工艺为：涂料染色－烘干－拉幅－成品 具体工艺为：涂料染色－烘干－拉幅－成品 无需增添专用设备。在常规染色机上即可行；工艺流程短。染色固色一步法； |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 原有染色设备+红外预烘机 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |
| ①涂料染色，与传统染料染色相比，不需要皂洗、水洗，从源头削减污染，节约了水资源。（用水量仅为传统染色水的90%）。 ②与现有的涂料染色相比，无需焙烘，缩短工艺流程，节约能源 印染工艺生产的成本中将近50%是能源的消耗，节约能源意味着降低生产成本。（生产每米布，可节约能耗0.30元）。 ③由于采用非甲醛携带单体，不存在甲醛对环境的二次污染。 ④涂料染色后织物的干、湿摩牢度和其它指标均达要求。 |  |  |  |